附件1：

2025年镇江市建设用砼配合比设计

实验室间再次比对试验作业指导书

一、样品说明

本次实验室间再次比对试验样品为重约40kg普通硅酸盐水泥1袋，50kg碎石1（5-16mm）1袋、100kg碎石2（16-31.5mm）共2袋、100kg天然砂共2袋、15kg粉煤灰1袋和减水剂1瓶。

- 检测要求

1、环境要求

试验开始前，应将领取的样品放置于温度保持在20℃±5℃的环境中不少于24h。实验室环境相对湿度不宜小于50%，温度应保持在20℃±5℃，所用材料、试验设备、容器及辅助设备的温度宜与试验室温度保持一致。

养护条件：温度为20℃±2℃，相对湿度为95%以上标准养护室中养护，或20℃±2℃的不流动氢氧化钙饱和溶液中养护。

2、检测依据

JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》

GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》

GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》

GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》5.6.16

JGJ 94-2008《建筑桩基技术规范》6.3.27

3、设备要求

（1）天平：根据不同要求选用合适量程和精度的天平；

（2）强制式搅拌机：符合JG 244-2009《混凝土试验用搅拌机》的要求；

（3）坍落度筒：顶部内径100mm±1mm；底部内径200mm±1mm；高度300mm±1mm。

（4）捣棒：直径应为16mm±0.2mm，长度应为600mm±5mm，端部应呈半球形；

（5）橡皮锤或木槌：锤头质量宜为0.25kg~0.50kg；

（6）2把钢尺：量程不应小于300mm，分度值不应大于 1mm；

- 混凝土试模：150mm×150mm×150mm；

- 烘箱：温度控制范围为(105士5)℃；

- 温湿度计。

4、原材料信息

| 材料（规格） | 材料性能 |
| --- | --- |
| 水泥（P·O 42.5） | 标准稠度用水量27.4%，比表面积352m2/kg，密度3.04g/cm3，初凝时间240min，终凝时间300min，3d抗压强度 31.1MPa |
| 天然砂（II区中砂） | 细度模数2.6，含泥量0.8%，泥块含量0.5% |
| 碎石1（5-16mm） | 5-16连续级配，最大粒径16.0mm，含泥量1.5%~1.8%，泥块含量0.6%~0.7% |
| 碎石2（16-31.5mm） | 5-25连续级配，最大粒径25mm，含泥量0.2%~0.4%，泥块含量0.1%~0.3% |
| 粉煤灰（Ⅱ级） | 细度13.9%~17.8%，需水量比100%~102%，含水率0.1%，烧失量1.2%~1.5% |
| 减水剂（高性能） | 含固量16.0%，减水率28%~32%，掺量1.0% |

5、配合比设计要求

（1）设计强度等级为C30水下混凝土。

（2）坍落度：180~220mm。

（3）含砂率宜为40%~50%。

6、视频拍摄要求

（1）2025年8月19日（星期二）上午9:00，对所有样品（砂等提前处理）进行拍照或拍摄视频。

- 三名《2025年镇江市建设用砼配合比设计实验室间再次比对试验参加人员名单及比对试验号》（附件2）中的试验人员轮流以图示形式面对摄像仪器，手持身份证人像面进行信息采集，确保画面清晰可追溯。

- 每个检测关键过程均需进行视频拍摄，除搅拌和养护过程，其余过程均需拍摄视频，视频应包含真实的试验时间和地点（手机可以使用“今日水印相机”APP等软件）、试验过程（表观密度测定时称重、坍落度测量以及拆模编号需特写），视频不可进行编辑，保证图像清晰、音画同步。视频以U盘保存。

7、试件编号要求：

拆模后，用记号笔在非成型面上做好编号，具体编号见附件2《2025年镇江市建设用砼配合比设计实验室间再次比对试验参加人员名单及比对试验号》，编号规则如下：

例如，××单位，比对试验号为“ZHPS-01”，对应的三组试块编号为：ZHPS-01-1-1、ZHPS-01-1-2、ZHPS-01-1-3；ZHPS-01-2-1、ZHPS-01-2-2、ZHPS-01-2-3；ZHPS-01-3-1、ZHPS-01-3-2、ZHPS-01-3-3。

- 配合比设计步骤（质量法）

按照JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》、GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》5.6.16条、JGJ 94-2008《建筑桩基技术规范》6.3.27条进行砼配合比设计。（fcu，k=35.0MPa）

四、试验步骤

1、称量精度

骨料的称量精度应为±0.5%；

水泥、掺合料、水、外加剂的称量精度均应为±0.2%。

2、拌合流程

挂浆→容量确定（20L）→称重→投料顺序（称好的粗骨料、胶凝材料、细骨料和水应依次加入搅拌机，外加剂与拌合水同时加入搅拌机）→搅拌时间（混凝土拌合物宜搅拌2min以上，直至搅拌均匀）。

3、拌合物性能测试

3.1坍落度测定（坍落度值测量应精确至1mm，结果应修约至5mm）

按GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》中4.1条进行。

3.2表观密度测定（结果精确至10kg/m3）

按GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》中14条进行。

4、试件制作与养护

4.1按照GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》中4条进行。

4.2标识：拆模后，用记号笔做好标识（具体要求见二、检测要求7、试件编号要求）。

4.3委托送检：拆模后于8月26日（星期二）将3组砼抗压强度试块送至镇江市建设工程质量检测中心有限公司（檀山路8号）委托28d抗压强度检测手续。9月17日（星期三），检测机构出具一式三份检测报告，其中两份由委托单位（比对试验单位）于9月18日（星期四）领取，一份由检测机构寄至检测协会。

五、检测结果上报

2025年9月19日（星期五）16:30前，将《2025年镇江市建设用砼配合比设计实验室间再次比对试验结果报告单》（附件4）以PDF格式发送至邮箱，报告单必须经签字，公章若来不及可在寄出前盖好。

七、提交资料

2025年9月19日（星期五）18:00前应将以下资料一并邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。

- 2025年镇江市建设用砼配合比设计实验室间再次比对试验结果报告单（附件4）（需加盖公章）、2025年镇江市建设用砼配合比设计实验室间再次比对试验原始记录（附件5）、砼配合比设计计算书、砼最终配合比确定过程、一份抗压强度检测报告；

- 主要检测设备（天平、搅拌机、烘箱、温湿度计）检定/校准证书复印件并加盖公章；

- 视频U盘（注明机构名称+比对试验号）。

八、联系方式

联系人：顾玉萍  手机：13705285308

周冬林  手机：13338812020

邮寄地址：镇江市檀山路8号（建科集团）A座408室（耿玮18952862351收）

单位：镇江市建设工程质量检测协会

邮箱：zjsjcxh@163.com