附件1：

2025年镇江市细粒土界限含水率

实验室间比对试验作业指导书

一、目的

为保证镇江市细粒土界限含水率实验室间比对试验的顺利进行及检测操作的一致性，制定本作业指导书。

二、适用范围

本作业指导书适用于此次比对试验检测细粒土界限含水率。

三、检测参数和试验标准

| 检测参数 | 试验标准 |
| --- | --- |
| 液、塑限，并计算塑性指数 | GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》中9.2 |
| 含水率 | GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》中5.3 |

四、样品说明

试验样品为重约200g风干黏土1袋，土的粒径小于0.5mm且有机质含量不大于干土质量的5%。

五、材料工具清单

(1) 协会统一为每位比对人员提供下列料具：

| 序号 | 料具名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黏土 | 风干粉末状 | 200g |
| 2 | 水 | 纯净水 | 足量 |
| 3 | 酒精 | 95%以上纯度 | 足量 |

- 比对人员自带部分工具清单如下，自带工具的工作性能、安全性由比对人员自行承担，超出清单外的工具设备进入比赛现场需经评委组同意。

| 序号 | 料具名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液塑限联合测定仪 | 符合GB/T 50123-2019规定 | 1台 |
| 2 | 试样杯、调土刀、刮土刀、托盘、盛土皿、铝盒、凡士林等其他相关工具 | 与上述液塑限联合测定仪配套 | 1套 |
| 3 | 电子点火器 | / | 1个 |
| 4 | 滴管 | / | 1-2根 |
| 5 | 盛水杯 | / | 1-2个 |
| 6 | 天平 | 分度值0.01g | 1台 |
| 7 | 电脑或双对数坐标纸 | 用于计算界限含水率 | 1台（张） |

六、试验要求

（1）本次比对采用风干黏土试样进行界限含水率试验。

（2）因比对时长原因，省去土样静置步骤。

（3）含水率测定方法为酒精燃烧法，酒精(浓度)≥95%。

（4）采用质量76g、锥角为30°的圆锥仪进行试验，参照GB/T 50123-2019/9.2。

（5）用液塑限联合测定法测出指定土样的液塑限并计算塑性指数，计算用EXCEL表格由协会提供，通过比对试验结果记录表进行评判。

（6）绘制锥入深度与含水率关系图可采用电脑程序，电脑需自带。

（7）界限含水率不做平行试验。酒精燃烧法测定含水率需进行平行试验。

（8）90分钟内(包含数据处理)完成不扣分，超过90分钟，每超时1分钟在原得分上减2分(不足1分钟按1分钟计)，超10分钟以上终止试验。

七、试验步骤

（1）取过0.5mm筛的代表性土样约200g，分开装入3个盛土皿中，加入不同数量的纯水，使其分别达到接近液限、塑限和二者中间状态的含水率。

（2）将制备好的土膏用调土刀充分调拌均匀，分层、密实地填入试样杯中，应使空气逸出。高出试样杯的余土用刮土刀刮平。

（3）液塑限联合测定仪使用前应先调平，提起锥杆，使仪器初读数归零，锥头上涂少许凡士林。

（4）调节升降座，使圆锥仪待锥尖与土样表面刚好接触时停止升降，扭动锥下降按钮，经5s后测读圆锥下沉深度。

（5）取出试样杯，挖去锥尖入土处的凡士林，称量空铝盒质量，取锥体附近5-10g以上的土样2个，分别放入铝盒内，称量，准确至0.01g。

（6）按（2）～（5）的规定，测试其余2个试样的圆锥下沉深度和铝盒、试样质量。

（7）将装有试样的铝盒放置在托盘中移至协会指定的燃烧区域，采用酒精燃烧法测定含水率，离开工位时须向裁判报告。

（8）用滴管将酒精注入放有试样的铝盒中，直至盒中出现自由液面为止。为使酒精在试样中充分混合均匀，可将盒底在桌面或地面上轻轻敲击。

（9）用电子点火器点燃盒中酒精，烧至火焰熄灭。

（10）将试样冷却数分钟，按（8）～（9）的规定再重复燃烧两次。当第3次火焰熄灭后，立即盖好盒盖，称量铝盒和干土质量，准确至0.01g，测定含水率，准确至0.1%，计算含水率平均值。

（11）数据处理，将数据输入至EXCEL软件中，相应检测数据、计算结果填入记录表并提交（液限、塑限、塑性指数准确至0.1%）。

（12）全部试验结束后，应及时清理现场。

（13）比对试验过程中，比对人员须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，若由于操作不当引起火灾或碰撞事故使样品损坏等原因导致试验不能正常进行，由现场评委组根据实际情况进行裁定。

八、相关要求

(1)参加比对的单位需现场提供主要检测设备检定/校准证书复印件（液塑限联合测定仪、天平）；

(2)参与比对的人员需现场提供个人身份信息。

九、联系方式

联系人：顾玉萍  手机：13705285308

周冬林  手机：13338812020