附件1：

2026年镇江市混凝土用高效减水剂

实验室间比对试验作业指导书

一、样品说明

本次实验室间比对试验样品为5kg P·I型硅酸盐水泥水泥1袋、1350g ISO标准砂10袋和混凝土用高效减水剂1瓶。

- 试验要求

- 试验项目

- 含固量（干燥法）和胶砂减水率

2、环境要求

试验开始前，应将领取的样品放置于温度保持在（20±5）℃的环境中不少于24h，高效减水剂试验前需充分摇匀，确保样品均匀无沉淀。

实验室环境温度应保持在（20±2）℃，所用材料、试验设备、容器及辅助设备的温度宜与试验室温度保持一致。

3、检测依据

GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》

4、设备要求

| 试验项目 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 含固量（干燥法） | 天平 | 分度值为0.000 1g |
|  | 干燥箱 | 温度范围为室温~200℃ (用温度计核查烘箱温度） |
|  | 带盖称量瓶 | / |
|  | 干燥器 | 内盛变色硅胶 |
| 胶砂减水率 | 胶砂搅拌机 | 符合JC/T 681的要求 |
|  | 跳桌、截锥圆模及模套、捣棒、卡尺 | 均应符合GB/T 2419的规定 |
|  | 抹刀 | / |
|  | 天平 | 分度值为0.01g |
|  | 天平 | 分度值为1g |

5、原材料信息

| 材料名称 | 规格/性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | P·I 42.5级 5kg | 统一提供 |
| ISO标准砂 | 符合GB/T 17671要求 | 统一提供 |
| 混凝土用高效减水剂 | 高效减水剂（掺量见外加剂瓶身标签） | 统一提供 |
| 水 | 自来水 | 各单位自备 |

6、视频拍摄要求

（1）2026年6月9日（星期二）上午9:00，对所有样品进行拍照或拍摄视频。

- 三名《2026年镇江市混凝土用高效减水剂实验室间比对试验参加人员名单》（附件2）中的试验人员轮流以图示形式面对摄像仪器，手持身份证人像面进行信息采集，确保画面清晰可追溯。

- 实验前拍摄实验室场所、仪器设备（能清楚看清设备铭牌）和环境设施（包含控制温湿度设备，温湿度表读数拍摄清晰）。

- 每个检测关键过程均需进行视频拍摄，包括：样品称量、烘干过程、冷却称量、胶砂搅拌、流动度测试及原始数据记录等过程。视频应包含真实的试验时间和地点（手机可以使用“今日水印相机”APP等软件），拍摄试验过程中称重读数显示、流动度测定时的直径显示及原始记录需特写，视频不可进行编辑，保证图像清晰、音画同步。视频以U盘保存。

- 视频不允许剪辑，用水印相机拍摄后，保存到U盘里的每个视频重命名（名称备注清楚实验过程），特写部分和原始记录的拍摄务必保证数据清晰，可核查。

7、样品编号：

原始记录中的样品编号为现场抽签所对应的编号。

- 含固量(干燥法)试验方法

1、原理

在100℃~105℃的温度下，使外加剂中的水分气化，烘干至恒量，通过烘干前后的质量变化计算含固量。

2、试验步骤

（1）将洁净带盖称量瓶放入干燥箱内，于100℃~105℃烘30min，取出置于干燥器内，冷却至少30min后称量，重复上述步骤直至恒量，记录空称量瓶质量m0，精确至0.0001g。

（2）在已恒量的称量瓶中称取约5g充分摇匀的外加剂试样，精确到0.0001g，称出液体试样及称量瓶的总质量m1。

（3）将盛有液体试样的称量瓶放入干燥箱内，开启瓶盖，升温至100℃~105℃烘至少2h，盖上盖置于干燥器内冷却至少30min后称量，放入烘箱内再烘30min，盖上盖置于干燥器内冷却至少30min后称量，重复上述步骤直至恒量，记录称量瓶加烘干后试样的总质量m2。

3、结果计算

含固量ωs按以下公式计算：

ωs=m2−m0m1−m0×100%

式中：

•ωs——含固量，%，精确至0.01%；

•m2——称量瓶加烘干后试样的质量，g；

•m0——空称量瓶的质量，g；

•m1——称量瓶加试样的质量，g。

4、数据处理

试验需进行两次平行测定，两次结果的绝对差值不超过0.30%时，取平均值作为最终结果；若超过0.30%，则需要在短时间内进行第三次测定，剔除超出0.30%的数据，其余两个数据取平均值。如果第三次数据在两个值的中间，则取三次结果的平均值表示测定结果。如果三次测定结果的偏差均超过重复性限，则重新试验。

- 胶砂减水率试验方法

1、原理

先测定基准胶砂流动度达到(180±5)mm时的用水量，再测定掺加外加剂的胶砂流动度达到(180±5)mm时的用水量，通过两者差值计算胶砂减水率。

2、试验步骤

2.1基准砂浆流动度用水量的测定

- 先使搅拌机处于待工作状态，然后按以下程序进行操作：把水加入锅里，再加人水泥450g，把锅放在固定架上，上升至固定位置，然后立即开动机器，低速搅拌30s后，在第二个30s开始的同时均匀地将标准砂加入，机器转至高速再拌30s。停拌90s，在第一个15s内用一抹刀将叶片和锅壁上的胶砂刮人锅中间，在高速下继续搅拌60s，各个阶段搅拌时间误差应在±1s以内。

- 在拌和砂浆的同时，用湿布抹擦跳桌的玻璃台面，捣棒、截锥圆模及模套内壁，并把它们置于玻璃台面中心，盖上湿布，备用。

（3）将拌好的砂浆迅速地分两次装入模内，第一次装至截锥圆模的三分之二处，用抹刀在相互垂直的两个方向各划5次，并用捣棒自边缘向中心均匀捣15次，接着装第二层砂浆，装至高出截锥圆模约20mm，用抹刀划10次，同样用捣棒捣10次，在装胶砂与捣实时，用手将截锥圆模按住，不要使其产生移动。

（4）捣好后取下模套，用抹刀将高出截锥圆模的砂浆刮去并抹平，随即将截锥圆模垂直向上提起置于台上，立即开动跳桌，以每秒一次的频率使跳桌连续跳动25次。

（5）跳动完毕用卡尺量出砂浆底部流动直径，记录时精确至1mm，取互相垂直的两个直径的平均值为该用水量时的砂浆流动度，精确至1mm。

（6）重复上述步骤，直至流动度达到(180±5)mm。当砂浆流动度为(180±5)mm时的用水量即为基准砂浆流动度的用水量ω1，精确至1g。

2.2 掺外加剂胶砂流动度用水量的测定

将水和外加剂加入锅里搅拌均匀，按2.1（1）的操作步骤测出掺外加剂砂浆流动度达(180±5)mm时的用水量ω2，精确至1g。

3、结果计算

胶砂减水率ωwr按以下公式计算：

ωwr=ω1−ω2ω1×100%

式中：

•ωwr——胶砂减水率，%，精确至0.01%；

•ω1——基准砂浆流动度为(180±5)mm时的用水量，g；

•ω2——掺外加剂的砂浆流动度为(180±5)mm时的用水量，g。

4、数据处理

试验需进行两次平行测定，两次结果的绝对差值不超过1.00%时，取平均值作为最终结果；若超过1.00%，则需要在短时间内进行第三次测定，剔除超出1.00%的数据，其余两个数据取平均值。如果第三次数据在两个值的中间，则取三次结果的平均值表示测定结果。如果三次测定结果的偏差均超过重复性限，则重新试验。

五、检测结果上报

2026年6月11日（星期四）17:30前，将《2026年镇江市混凝土用高效减水剂实验室间比对试验结果报告单》（附件4）以PDF格式发送至邮箱，报告单必须经签字，公章若来不及可在寄出前盖好。

六、提交资料

2026年6月12日（星期五）18:00前应将以下资料一并邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。

- 2026年镇江市混凝土用高效减水剂实验室间比对试验结果报告单（附件4）（需加盖公章）、2026年镇江市混凝土用高效减水剂实验室间比对试验原始记录（附件5）；

- 主要检测设备检定/校准证书复印件并加盖公章；

- 视频U盘（注明机构名称+比对试验号）。

七、联系方式

联系人：肖  亮  15162987565

周冬林  13338812020

邮寄地址：镇江市檀山路8号（建科集团）A座408室（耿玮18952862351收）

单位：镇江市建设工程质量检测协会

邮箱：zjsjcxh@163.com