
附件1：
2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间
再次比对试验作业指导书
一、样品说明
本次实验室间比对试验样品为5kg P·I型硅酸盐水泥水泥1袋、1350g ISO标准砂10袋和混凝土用高效减水剂1瓶。
2、 试验要求
1、 试验项目
    含固量（干燥法）和胶砂减水率
2、环境要求
试验开始前，应将领取的样品放置于温度保持在（20±5）℃的环境中不少于24h，高效减水剂试验前需充分摇匀，确保样品均匀无沉淀。
实验室环境温度应保持在（20±2）℃，所用材料、试验设备、容器及辅助设备的温度宜与试验室温度保持一致。
3、检测依据
GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》
4、设备要求
	试验项目
	设备名称
	技术要求

	含固量（干燥法）
	天平
	分度值为0.000 1g

	
	干燥箱
	温度范围为室温~200℃
(用温度计核查烘箱温度）

	
	带盖称量瓶
	/

	
	干燥器
	内盛变色硅胶

	胶砂减水率
	胶砂搅拌机
	符合JC/T 681的要求

	
	跳桌、截锥圆模及模套、捣棒、卡尺
	均应符合GB/T 2419的规定

	
	抹刀
	/

	
	天平
	分度值为0.01g

	
	天平
	分度值为1g



5、原材料信息
	材料名称
	规格/性能指标
	备注

	水泥
	P·I 42.5级 5kg
	统一提供

	ISO标准砂
	符合GB/T 17671要求
	统一提供

	混凝土用高效减水剂
	高效减水剂（掺量见外加剂瓶身标签）
	统一提供

	水
	自来水
	各单位自备


6、视频拍摄要求
[image: 图片1]（1）2026年9月7日（星期一）上午9:00，对所有样品进行拍照或拍摄视频。
（2） 三名《2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间再次比对试验样品接受状态确认表》（附件3）中提交的三金证明的试验人员轮流以图示形式面对摄像仪器，手持身份证人像面进行信息采集，确保画面清晰可追溯。
（3） 实验前拍摄实验室场所、仪器设备（能清楚看清设备铭牌）和环境设施（包含控制温湿度设备，温湿度表读数拍摄清晰）。
（4） 每个检测关键过程均需进行视频拍摄，包括：样品称量、烘干过程、冷却称量、胶砂搅拌、流动度测试及原始数据记录等过程。视频应包含真实的试验时间和地点（手机可以使用“今日水印相机”APP等软件），拍摄试验过程中称重读数显示、流动度测定时的直径显示及原始记录需特写，视频不可进行编辑，保证图像清晰、音画同步。视频以U盘保存。
（5） 视频不允许剪辑，用水印相机拍摄后，保存到U盘里的每个视频重命名（名称备注清楚实验过程），特写部分和原始记录的拍摄务必保证数据清晰，可核查。
7、样品编号：
原始记录中的样品编号为现场抽签所对应的编号。
3、 含固量(干燥法)试验方法
1、原理
在100℃~105℃的温度下，使外加剂中的水分气化，烘干至恒量，通过烘干前后的质量变化计算含固量。
2、试验步骤
（1）将洁净带盖称量瓶放入干燥箱内，于100℃~105℃烘30min，取出置于干燥器内，冷却至少30min后称量，重复上述步骤直至恒量，记录空称量瓶质量m0，精确至0.0001g。
（2）在已恒量的称量瓶中称取约5g充分摇匀的外加剂试样，精确到0.0001g，称出液体试样及称量瓶的总质量m1。
（3）将盛有液体试样的称量瓶放入干燥箱内，开启瓶盖，升温至100℃~105℃烘至少2h，盖上盖置于干燥器内冷却至少30min后称量，放入烘箱内再烘30min，盖上盖置于干燥器内冷却至少30min后称量，重复上述步骤直至恒量，记录称量瓶加烘干后试样的总质量m2。
3、结果计算
含固量按以下公式计算：

式中：
•——含固量，%，精确至0.01%；
•——称量瓶加烘干后试样的质量，g；
•——空称量瓶的质量，g；
•——称量瓶加试样的质量，g。
4、数据处理
试验需进行两次平行测定，两次结果的绝对差值不超过0.30%时，取平均值作为最终结果；若超过0.30%，则需要在短时间内进行第三次测定，剔除超出0.30%的数据，其余两个数据取平均值。如果第三次数据在两个值的中间，则取三次结果的平均值表示测定结果。如果三次测定结果的偏差均超过重复性限，则重新试验。
4、 胶砂减水率试验方法
1、原理
先测定基准胶砂流动度达到(180±5)mm时的用水量，再测定掺加外加剂的胶砂流动度达到(180±5)mm时的用水量，通过两者差值计算胶砂减水率。
2、试验步骤
2.1基准砂浆流动度用水量的测定
（1） 先使搅拌机处于待工作状态，然后按以下程序进行操作：把水加入锅里，再加人水泥450g，把锅放在固定架上，上升至固定位置，然后立即开动机器，低速搅拌30s后，在第二个30s开始的同时均匀地将标准砂加入，机器转至高速再拌30s。停拌90s，在第一个15s内用一抹刀将叶片和锅壁上的胶砂刮人锅中间，在高速下继续搅拌60s，各个阶段搅拌时间误差应在±1s以内。
（2） 在拌和砂浆的同时，用湿布抹擦跳桌的玻璃台面，捣棒、截锥圆模及模套内壁，并把它们置于玻璃台面中心，盖上湿布，备用。
（3）将拌好的砂浆迅速地分两次装入模内，第一次装至截锥圆模的三分之二处，用抹刀在相互垂直的两个方向各划5次，并用捣棒自边缘向中心均匀捣15次，接着装第二层砂浆，装至高出截锥圆模约20mm，用抹刀划10次，同样用捣棒捣10次，在装胶砂与捣实时，用手将截锥圆模按住，不要使其产生移动。
（4）捣好后取下模套，用抹刀将高出截锥圆模的砂浆刮去并抹平，随即将截锥圆模垂直向上提起置于台上，立即开动跳桌，以每秒一次的频率使跳桌连续跳动25次。
（5）跳动完毕用卡尺量出砂浆底部流动直径，记录时精确至1mm，取互相垂直的两个直径的平均值为该用水量时的砂浆流动度，精确至1mm。
（6）重复上述步骤，直至流动度达到(180±5)mm。当砂浆流动度为(180±5)mm时的用水量即为基准砂浆流动度的用水量，精确至1g。
2.2 掺外加剂胶砂流动度用水量的测定
将水和外加剂加入锅里搅拌均匀，按2.1（1）的操作步骤测出掺外加剂砂浆流动度达(180±5)mm时的用水量，精确至1g。
3、结果计算
胶砂减水率按以下公式计算：

式中：
•——胶砂减水率，%，精确至0.01%；
•——基准砂浆流动度为(180±5)mm时的用水量，g；
•——掺外加剂的砂浆流动度为(180±5)mm时的用水量，g。
4、数据处理
试验需进行两次平行测定，两次结果的绝对差值不超过1.00%时，取平均值作为最终结果；若超过1.00%，则需要在短时间内进行第三次测定，剔除超出1.00%的数据，其余两个数据取平均值。如果第三次数据在两个值的中间，则取三次结果的平均值表示测定结果。如果三次测定结果的偏差均超过重复性限，则重新试验。
五、检测结果上报
2026年9月10日（星期四）17:30前，将《2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间再次比对试验结果报告单》（附件4）以PDF格式发送至邮箱，报告单必须经签字，公章若来不及可在寄出前盖好。
六、提交资料
2026年9月11日（星期五）18:00前应将以下资料一并邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。
1、 2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间再次比对试验结果报告单（附件4）（需加盖公章）、2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间再次比对试验原始记录（附件5）；
2、 主要检测设备检定/校准证书复印件并加盖公章；
3、 视频U盘（注明机构名称+比对试验号）。
七、联系方式
联系人：肖  亮  15162987565
周冬林  13338812020
邮寄地址：镇江市檀山路8号（建科集团）A座408室（耿玮18952862351收）
单位：镇江市建设工程质量检测协会
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